科研项目简介登记表

| 项目名称 | 合成新型双酚单丙烯酯类抗氧剂GM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 杜飞 | 职称 | 教授级高工 |
| 联系方式 | 13861135928； Email：dufei1958@126.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 80年代中期，随着聚合物加工应用水平的日益提高，常规酚类抗氧剂已不能完全满足各种聚合物制品的抗老化要求。为此，日本住友化学工业公司开发了一类新型热稳定剂——双酚单丙烯酸酯，它代表了80年代聚合物稳定化助剂开发研究领域的一大潮流。 GM是双酚单丙烯酸酯类抗氧剂中的一种。 GM和常规受阻酚类抗氧剂配合，用于合成材料中，可有效地延长老化时间和推迟制品变色时间。抗氧剂GM广泛地用于顺丁橡胶(BR)、丁苯嵌段聚合热塑性弹性体（SBS）、ABS塑料、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料中，能有效的防止高分子材料在热、光、氧、NOx气蚀等条件下发生的老化及变色现象，尤其是明显地抑制在挤压、注射成型中热老化引起的老化。 抗氧剂GM对于合成材料的防老化过程机理的认识，不单单只停留在传统的捕获过氧自由基阶段。90年代，日本学者提出的碳自由基理论，认为该材料受热分解生成难以捕获和抑制的以碳为中心的自由基，在无氧或获缺氧状态下，碳自由基具有足够的存活时间，可导致材料的交联支化、断链等老化现象发生。研究结果证明：传统的受阻酚类抗氧剂达不到理想的防护效果，而GM发挥着自身结构所具有的功能，利用分子中同时存在的酚羟基和丙烯酸酯基形成分子内氢键，在无氧条件下加工产生的聚合物自由基首先加成到双键上，通过分子异构化，形成稳定的苯氧自由基，防止聚合物的热老化。以独特的双官能稳定机理捕获碳自由基。控制了过氧自由基、氢过氧化物的生成，与传统抗氧剂相比，相当于提前增加了一道防老化防线，一方面抑制碳自由基本身诱发的热老化降解，另一方面减少了其进一步氧化生成过氧自由基的机会，降低了随后捕获过氧自由基的压力。 双酚单丙烯酸酯类化合物GM是一种高性能抗氧剂。 化学名称：2-[1-(2-羟基-3,5-二特丁基苯基)-甲撑]-4,6-二特丁基苯基丙烯酸酯。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 搪玻璃酯化反应釜、产品洗涤釜、溶剂回收蒸馏釜、玻璃冷凝器、计量罐、有机溶剂储罐、真空泵机组、真空回转干燥器等常规化工生产设备。 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| GM产品质量指标 外观：白色结晶； 熔点：128.0-130.0℃； 挥发份：≤0.30％； 灰份：≤0.2％ 生产成本合计：5.5万元/吨。 产品价格： 8.0～8.5万元/吨） 吨利税： 2.5～3.0万元/吨。 |  |  |  |