科研项目简介登记表

| 项目名称 | 纤维减染剂染色及水回用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 纪俊玲 | 职称 | 高工 |
| 联系方式 | MT：13606118269 E-mail:jijunling@vip.163.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 棉、毛、锦等纤维通过减染剂作用引入了阳离子基团，改变了纤维的染色性能，染色无需加盐，即可染色，同时提高了染色深度和染料的利用率，不降低织物的色牢度，染色废水清澈透明，经简单过滤后可以循环利用。以活性染料染棉纤维为例，首先对纤维素纤维进行减染剂化合，然后对纤维素纤维进行活性染料染色，无需加盐，上染率由传统染色的60%左右提高到95%，色牢度，耐摩擦性能也有所提高，染色废水清澈，染色废水经简单处理后可以再循环。减染剂作为一种新型有机硅助剂，能促进纺织品染色加工的顺利进行，提高产品质量，增加成品价值，并能缩短加工周期、节约能源、降低成本。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 原有设备 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |