科研项目简介登记表

| 项目名称 | 聚酰胺热熔胶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 杜郢 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系方式 | 电邮：Duying622@163.com, 手机：13951221774 |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 聚酰胺热熔粘合剂（或热熔胶）用途广、用量大、附加值高，是现有热熔胶中性能最好的一种。因该热熔胶中的酰胺基团与许多材料都有很好的亲和性，而且其极性强，能产生很大的分子间力，具有优异的热熔粘合性。聚酰胺热熔胶在室温下呈固态，在达到其熔点以后则呈液态，它在熔融状态下具有流动性和粘接能力，能很快地将物体粘合在一起，待冷却固化后即形成高强度的粘接。由于其室温呈固态，因而可根据需要随意制成块状、薄膜状、条状或粒状，包装、贮运和使用都极为方便，不存在溶剂的毒害和易燃的危险。 本项目采用国产化010树脂为主体原料，聚合过程中加入部分废聚酯，如废弃可乐瓶等，既降低了成本又解决了白色污染问题，经过酰化、酯化，最终得到韧性及电性能优良，软化点、粘度可调，耐高温氧化，成本低，工艺简单，无环境污染，能满足不同应用领域应用的难燃型系列聚酰胺热熔胶。该产品的主要应用领域为：彩电、汽车、通讯行业及民用领域。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 工艺流程 1 2 3 4 5 成品 1——调配反应罐；2——储胶罐；3——挤出机；4冷却系统；5——切片机 设备投资： 以上设备可以在市场上成套购买，价格视自动化程度而定，十几万至几十万不等。也可以分开购买或自己加工，投资可减少许多。 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| 随着人民生活水平的提高，彩电、汽车及通讯事业得到迅速发展，这些行业的用胶量也在快速增加。由于这些行业对热熔胶的要求比较高，常用的EVA型热熔胶满足不了其要求，因此必须使用高性能的聚酰胺热熔胶，这就为聚酰胺热熔胶的应用提供了广阔的市场。 如：彩电偏转线圈用胶10～20g /只，每条生产线的生产能力均在150～250万只/年，据统计，我国彩电行业对聚酰胺热熔胶的年需求量近千吨。热缩材料是近30年来发展起来的一类新型记忆材料，是新材料发展史上的一次革命，相应的热缩制品应用于电力工业、电子工业、电讯工业、汽车工业、军事工业及办公家庭日用等，具有庞大的应用市场，随着科学和经济的发展，其市场潜力无限。无论热缩制品本身还是应用过程都需要有相应配套的专用胶粘剂密封剂，在热缩材料加热收缩的过程中起到粘接、密封、绝缘等作用。 我国自1978年实行改革开放政策以后，汽车工业开始快速发展，1985年确定把汽车工业作为重点支柱产业后，发展速度受到世界瞩目。根据国家有关部门预测，2010年我国汽车保有量将居世界前列。我国的汽车滤芯器生产起步晚，为配合汽车行业的发展，汽车滤芯器生产必将有一个大的突破，新近重庆就投资 1700万元建成了一条采用意大利滤芯器生产技术、年产量可达300万只的滤芯器自动生产线。聚酰胺热熔胶是滤芯器生产中必不可少的原材料。再加上皮革、金属粘接，塑料粘合等其他领域的应用，其总需求量相当可观。 由于国内目前还没有适用于这些领域的聚酰胺热熔胶，所以进口产品大量充斥国内市场，而进口产品价格多在5～15万元/吨（不同应用领域价格不同），且经常会因进货不及时影响生产。如按本研究的合成路线，原材料立足国内，采用本体聚合，不仅简化了生产工艺，解决了污染问题，而且可形成独立知识产权。该产品的合成成本（包括人工水电）不足2万元/吨，按3～10万元 / 吨售价，生产厂家可获利至少1～8万元/吨，其经济效益和社会效益显而易见。 技术指标： 项目; PA1; PA2; PA3. 外观; 紫红或巧克力色; 琥珀色; 琥珀色. 粘度 mPa·S / 190℃; 2100～4500; 3000～8000; 3000～5000. 软化点 ℃; 155±5; 160~180±5; 100～140±10. 剪切强度 kg/cm2 Fe-Fe; ≥3.0; ≥3; ≥0.5（PE-PE）. 密度; 1.28±0.05. 韧性（20℃、5℃，9个样片）; 都不弯曲折断; 都不弯曲折断; 都不弯曲折断. 原材料成本（元/吨）; ≤10000; ≤20000; ≤15000. 产品售价 （元/吨）; 30000～50000; 50000-70000; 50000-100000. 用途; 彩电偏转线圈; 汽车滤清器; 热塑材料. |