科研项目简介登记表

| 项目名称 | 新型高效PVC热稳定剂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 宋国强 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系方式 | 0519－86330217，13584304777，drugs@vip.sina.com |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| PVC是五大通用塑料之一，具有强度可调、耐腐蚀、难燃烧以及绝缘性好等优点，其制品广泛应用于建筑、化工、电器、包装等行业。但PVC在加工成型时会受热降解，需加入热稳定剂。传统工艺的铅、镉盐类热稳定剂公害十分严重，影响人们健康。随着PVC制品加工生产规模的持续增长，造成的环境污染等问题，已经受到世界各国的密切重视，如欧盟RoHS指令以及我国《电子信息产品污染控制管理方法》相继出台并执行，PVC热稳定剂无毒化是大势所趋。新研制出的环保型固体钙锌复合稳定剂可以从根本上解决其所造成的公害，也是国家相关部门推荐使用的热稳定剂。 该产品具有无毒、高效、价格低廉、热稳定性好等特点：（1）本产品含有的毒害物质远低于欧盟RoHS指令要求，从根本上解决了铅、镉等所造成的公害；不含有多环芳香烃、壬基酚(NP)以及邻苯二甲酸酯类(如DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIOP)化合物。（2）目前，已成功研制出适合于电缆、管材和地板三种类型的稳定剂产品，刚果红实验稳定时间分别达到100、50和50分钟；产品既能解决PVC制品的前期着色性，又能保持PVC制品的长期稳定性，无析出，不吸水。（3）工艺简单，价格低廉，不增加PVC制品的生产成本。（4）应用范围广，可取代现有的铅盐、镉皂及有机锡等热稳定剂品种在非透明制品中的应用。尤其适合于给水管材/管件、百叶窗帘、无毒电缆、地板、玩具、家具材料、汽车饰件等需要无毒的场合，可取代进口产品，市场前景非常广阔，已在国内多家PVC厂家使用，优于国外目前同类产品的性能，深受广大用户的青睐。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 1 高速搅拌机一台 2 万能粉碎机一台 3 除尘装置一套 4 包装计重装置一套 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| 1 原材料成本11，000元/吨 2 生产成本1000元/吨 3 销售价格18，000元/吨 |  |  |  |

备注：1.此表格下载方法：化学化工学院主页—表格下载—科学研究—科研项目简介登记表

2.请把此表填写好后，将电子表格交至院务办公室，邮箱:wukang@jpu.edu.cn