科研项目简介登记表

| 项目名称 | JG微乳切削液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 杜郢 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系方式 | 电邮：Duying622@163.com, 手机：13951221774 |  |  |
| 主要内容简介： |  |  |  |
| 简介 JG微乳切削液是一种用于金属切削和磨削加工的水溶性切削液，常用浓度为2～5%，可用自来水无限稀释，几乎可以满足所有金属加工的要求。 优点 在一个良好维护的系统中可具有12个月以上的使用寿命。极佳的润滑性和防锈防腐性能，可大大延长刀具和设备的使用寿命。被加工件在室内放置至少一个月不生锈，并具有很好的面光洁度。 该产品良好的清洁性能能保证加工工件的清洁。它不会产生黏性沉积物从而确保良好的切屑沉降性，因此使工件有较好的可视性和更好的工作条件。 该产品不含氯、酚、亚硝酸钠等毒害物，无刺激性气体产生，对环境无污染，对皮肤及设备无腐蚀。 |  |  |  |
| 主要设备： |  |  |  |
| 乳化机 |  |  |  |
| 技术经济指标： |  |  |  |
| 原液特性 特性; 典型数据. 外观; 浅黄色透明液体. 动力粘度(40°C) [mPa·s]; 40～60. PH值; 8.0～9.0. 水溶性; 可用自来水无限稀释. 防锈实验（HT-300，5%稀释液）; 70h取出无锈（国标要求48h）。. 叠片实验（HT-300，5%稀释液）; 10h取出无锈（国标要求4～8h）. 挂片实验（HT-300，2%稀释液，室内阴暗处挂）; 15天无锈. 防腐实验; 全部通过（按国标）. 原液成本3000元/吨左右，使用浓度2~5%，使用寿命长，对人体、设备无污染，无毒害，其经济效益和社会效益极其可观。 |